«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГМУ «Санаторий «Белоруссия»

_________________ Филон А.М.

«____» _______________ 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

по объекту

«Текущий ремонт помещений в корпусе №1 ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2»

___ ___________2026г.                                                     	                                    	      пгт. Кореиз

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «28» _января 2025г. №_13__ в составе:

Председатель: Сагоян С.А. – главный инженер,

Члены комиссии:

Исакова Е.С. – инженер-строитель,

Михальский Ю.В. – инженер ТВ и КХ,

составили настоящий Акт для определения перечня работ по ремонту помещений (комнаты, санузлы, коридоры, балконы) корпуса №1 ГМУ «Санаторий «Белоруссия». При осмотре выявлены повреждения поверхностей пола и стен комнат, которые имеют сколы/трещины плиточного покрытия (санузлы), отслоение обоев и декоративной слоя штукатурки на стенах, наличие плесени и повреждения окраски откосов, покрытие полов из ламината полов имеются многочисленные вздутия, сколы на углах, отслоение пленки, образовавшиеся в результате многолетней эксплуатации. На балконах вспучены участки облицовки пола.

Выводы комиссии:

По мнению комиссии, для устранения выявленных дефектов помещений (комнаты, санузлы, коридоры, балконы) корпуса №1 и предотвращения дальнейшего разрушения, необходимо произвести их ремонт.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

_____________--_______________________________________________________________________

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

______согласно сметного расчета________________________________________________________

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: _____________________

Дата начала разработки сметной документации ________апрель 2026 _____________________________________________________________________________________

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____________________________________________________________________________________

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ ________________________________________________________________

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ:

| № п/п | Наименование работ, услуг, материалов | Единица измерения | Количество | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Комната №106 |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,76223 |  |
| 2 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,539 |  |
| 3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,3 |  |
| 4 | Покрытие пленкой: перегородок и дверных полотен/ Прим. | 100 м2 | 0,4 |  |
| 5 | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | м2 | 40 |  |
| 6 | Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм | м | 250 |  |
| 7 | Ликвидация следов протечки размером до 1 м2: на стене | место | 6 |  |
| 8 | Ликвидация следов протечки размером до 1 м2: на потолке | место | 6 |  |
| 9 | Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций | 100 м2 | 0,3 |  |
| 10 | Dufa / Дюфа Раствор SCHIMMELENTFERNER для удаления плесени 500мл | шт | 2 |  |
| 11 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,1 |  |
| 12 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: криволинейных | 100 м2 | 0,03 |  |
| 13 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 | 0,76223 |  |
| 14 | Обои TrendColor (1,05х10) | шт | 12 |  |
| 15 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,1408 |  |
| 16 | Краска DULUX BINDO 3 Белый | л | 3,52 |  |
| 17 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,539 |  |
| 18 | Уголок 15х15 | м.п. | 60 |  |
| 19 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,3 |  |
|  | Раздел 2. Комната №107 |  |  |  |
| 20 | Снятие наличников | 100 м | 0,051 |  |
| 21 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,035 |  |
| 22 | Покрытие пленкой: перегородок и дверных полотен/ Прим. | 100 м2 | 0,3 |  |
| 23 | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | м2 | 30 |  |
| 24 | Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм | м | 150 |  |
| 25 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен | 100 м2 | 0,01 |  |
| 26 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,035 |  |
| 27 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 | 0,108985 |  |
| 28 | Холст стеклянный малярный, плотность 50 г/м2, толщина 0,38 мм | м2 | 0,1231531 |  |
| 29 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,108985 |  |
| 30 | СУ-КУШ Винсент декор колер | л | 2,5 |  |
| 31 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура Декор | 100 м2 | 0,108985 |  |
| 32 | Сабиа Винсент декор колер | л | 2,5 |  |
| 33 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | 100 м | 0,02 |  |
| 34 | Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов | л | 1 |  |
|  | Раздел 3. Комната №116 |  |  |  |
| 35 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,10261 |  |
| 36 | Покрытие пленкой: перегородок и дверных полотен/ Прим. | 100 м2 | 0,12 |  |
| 37 | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | м2 | 12 |  |
| 38 | Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм | м | 50 |  |
| 39 | Установка уголков ПВХ на клее (Демонтаж) | 100 м | 0,0535 |  |
| 40 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,0335 |  |
| 41 | Ликвидация следов протечки размером до 1 м2: на стене | место | 4 |  |
| 42 | Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций | 100 м2 | 0,1 |  |
| 43 | Dufa / Дюфа Раствор SCHIMMELENTFERNER для удаления плесени 500мл | шт | 2 |  |
| 44 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 | 0,10261 |  |
| 45 | Обои Jardin G (1,05х10) (10 м2) | шт | 2 |  |
| 46 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,0214 |  |
| 47 | Краска DULUX BINDO 3 Белый | л | 0,535 |  |
| 48 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,0535 |  |
| 49 | Уголок 15х15 | м.п. | 6 |  |
| 50 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,0335 |  |
| 51 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,0878 |  |
| 52 | Покрытие пленкой: перегородок и дверных полотен/ Прим. | 100 м2 | 0,12 |  |
| 53 | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | м2 | 12 |  |
| 54 | Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм | м | 50 |  |
| 55 | Установка уголков ПВХ на клее (Демонтаж) | 100 м | 0,0555 |  |
| 56 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,03 |  |
| 57 | Ликвидация следов протечки размером до 1 м2: на стене | место | 4 |  |
| 58 | Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций | 100 м2 | 0,1 |  |
| 59 | Dufa / Дюфа Раствор SCHIMMELENTFERNER для удаления плесени 500мл | шт | 2 |  |
| 60 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 | 0,0878 |  |
| 61 | Обои Jardin G (1,05х10) (10 м2) | шт | 2 |  |
| 62 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,0222 |  |
| 63 | Краска DULUX BINDO 3 Белый | л | 0,555 |  |
| 64 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,0555 |  |
| 65 | Уголок 15х15 | м.п. | 6 |  |
| 66 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,03 |  |
| 67 | Ликвидация следов протечки размером до 1 м2: на потолке | место | 2 |  |
| 68 | Покрытие пленкой: перегородок и дверных полотен/ Прим. | 100 м2 | 0,04 |  |
| 69 | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | м2 | 4 |  |
| 70 | Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм | м | 50 |  |
| 71 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,053625 |  |
| 72 | Краска DULUX BINDO 3 Белый | л | 1,34 |  |
|  | Раздел 4. Комната №206 |  |  |  |
| 73 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,028 |  |
| 74 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,0276 |  |
| 75 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных | 100 м2 | 0,028 |  |
| 76 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,028 |  |
| 77 | Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, класс В15 (М200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм | т | 0,0476 |  |
| 78 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,0524 |  |
| 79 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 | 100 м2 | 0,0524 |  |
| 80 | Смесь гидроизоляционная Sika двухкомпонентная | компл. | 1 |  |
| 81 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,028 |  |
| 82 | Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм | м2 | 2,856 |  |
| 83 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,0336 |  |
| 84 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,0276 |  |
| 85 | Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм | м2 | 2,8152 |  |
| 86 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,03312 |  |
| 87 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,188 |  |
| 88 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м | 0,262 |  |
| 89 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных | 100 м2 | 0,188 |  |
| 90 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,188 |  |
| 91 | Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, класс В15 (М200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм | т | 0,3196 |  |
| 92 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,188 |  |
| 93 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 | 100 м2 | 0,188 |  |
| 94 | Смесь гидроизоляционная Sika двухкомпонентная | компл. | 3 |  |
| 95 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,188 |  |
| 96 | Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм | м2 | 19,176 |  |
| 97 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,2256 |  |
| 98 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,262 |  |
| 99 | Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм | м2 | 2,6724 |  |
| 100 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,01048 |  |
|  | Раздел 5. Комната №217 |  |  |  |
| 101 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,032 |  |
| 102 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,016 |  |
| 103 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных | 100 м2 | 0,032 |  |
| 104 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,048 |  |
| 105 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 | 100 м2 | 0,048 |  |
| 106 | Смесь гидроизоляционная Sika двухкомпонентная | компл. | 1 |  |
| 107 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,032 |  |
| 108 | Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм | м2 | 3,264 |  |
| 109 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,0384 |  |
| 110 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,016 |  |
| 111 | Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм | м2 | 0,1632 |  |
| 112 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,0064 |  |
| 113 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,1482 |  |
| 114 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м | 0,162 |  |
| 115 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных | 100 м2 | 0,1482 |  |
| 116 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,1482 |  |
| 117 | Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, класс В15 (М200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм | т | 0,25194 |  |
| 118 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,1806 |  |
| 119 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 | 100 м2 | 0,1806 |  |
| 120 | Смесь гидроизоляционная Sika двухкомпонентная | компл. | 3 |  |
| 121 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,1482 |  |
| 122 | Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм | м2 | 15,1164 |  |
| 123 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,17784 |  |
| 124 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,162 |  |
| 125 | Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм | м2 | 1,6524 |  |
| 126 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,00648 |  |
| 127 | Ликвидация следов протечки размером до 1 м2: на стене | место | 8 |  |
| 128 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,108 |  |
| 129 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | 100 м | 0,108 |  |
| 130 | Отлив оцинкованный белый (400мм) | м.п. | 12 |  |
|  | Раздел 6. Комната №302 |  |  |  |
| 131 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,188 |  |
| 132 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м | 0,262 |  |
| 133 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных | 100 м2 | 0,188 |  |
| 134 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,188 |  |
| 135 | Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, класс В15 (М200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм | т | 0,3196 |  |
| 136 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,188 |  |
| 137 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 | 100 м2 | 0,188 |  |
| 138 | Смесь гидроизоляционная Sika двухкомпонентная | компл. | 3 |  |
| 139 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,188 |  |
| 140 | Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм | м2 | 19,176 |  |
| 141 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,2256 |  |
| 142 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,262 |  |
| 143 | Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм | м2 | 2,6724 |  |
| 144 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,01048 |  |
|  | Раздел 7. Номер 103 |  |  |  |
| 145 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,143 |  |
| 146 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (Демонтаж) | 100 м2 | 0,1154 |  |
| 147 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 0,1154 |  |
| 148 | Ламинат Peli GRAND 33 класс | м2 | 11,8285 |  |
| 149 | Подложка 4мм | м2 | 13 |  |
| 150 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,143 |  |
| 151 | Плинтус (компл.) | м.п. | 15 |  |
| 152 | Планка примыкания - порожек | м.п. | 2,4 |  |
|  | Раздел 8. Номер 102 |  |  |  |
| 153 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,136 |  |
| 154 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (Демонтаж) | 100 м2 | 0,10525 |  |
| 155 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 0,10525 |  |
| 156 | Ламинат Peli GRAND 33 класс | м2 | 11,05125 |  |
| 157 | Подложка 4мм | м2 | 12 |  |
| 158 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,136 |  |
| 159 | Плинтус (компл.) | м.п. | 15 |  |
| 160 | Планка примыкания - порожек | м.п. | 2,4 |  |
|  | Раздел 9. Номер 101 |  |  |  |
| 161 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,147 |  |
| 162 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (Демонтаж) | 100 м2 | 0,1208 |  |
| 163 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 0,1208 |  |
| 164 | Ламинат Peli GRAND 33 класс | м2 | 13,0011 |  |
| 165 | Подложка 4мм | м2 | 14 |  |
| 166 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,147 |  |
| 167 | Плинтус (компл.) | м.п. | 16 |  |
| 168 | Планка примыкания - порожек | м.п. | 2,4 |  |
|  | Раздел 10. Коридор |  |  |  |
| 169 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,6 |  |
| 170 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (Демонтаж) | 100 м2 | 1,016 |  |
| 171 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 1,016 |  |
| 172 | Кварцвинил 33 класс | м2 | 104,14 |  |
| 173 | Подложка 4мм | м2 | 110 |  |
| 174 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,6 |  |
| 175 | Плинтус (компл.) | м.п. | 60 |  |
| 176 | Планка примыкания - порожек | м.п. | 24 |  |

Председатель комиссии: главный инженер		_______________________ Сагоян С.А.

(должность)

Члены комиссии:               инженер – строитель		_______________________ Исакова Е.С.

(должность)

инженер ТВ и КХ 		_______________________Михальский Ю.В.

(должность)