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       «УТВЕРЖДАЮ»
                              Директор
                              ГМУ «Санаторий «Белоруссия»
_________________ Филон А.М. 
                               «____» _______________ 2026г.
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ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
по объекту
«Текущий ремонт подпорной стены у корп.1 ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2»

___ ___________2026г.                                                     	                                    	      пгт. Кореиз

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «28» _января 2025г. №_13__ в составе:
Председатель: Сагоян С.А. – главный инженер, 
Члены комиссии:    
                          Исакова Е.С. –  инженер-строитель,
                          Михальский Ю.В. – инженер ТВ и КХ, 
составили настоящий Акт для определения перечня работ по ремонту подпорной стены у корп.1 (западная сторона) ГМУ «Санаторий «Белоруссия». При осмотре подпорной стены выявлены многочисленные повреждения бутовой кладки стены, в которой наблюдаются разрушения и выбоины, образовавшиеся в результате многолетней эксплуатации, в следствии оседания грунта и его подтопления водой.
Выводы комиссии:
По мнению комиссии, для устранения выявленных дефектов и улучшения эстетического вида участков подпорной стены, предотвращения ее дальнейшего разрушения, для безопасного и удобного перемещения гостей санатория, необходимо выполнить текущий ремонт подпорной стены с восстановлением ее лицевой поверхности и отводом поверхностных ливневых вод.
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:
_____________________________________________________________________________________
			(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
______согласно сметного расчета________________________________________________________
			(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: _____________________
Дата начала разработки сметной документации ________февраль 2026 _____________________________________________________________________________________
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____________________________________________________________________________________
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ ________________________________________________________________
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ:
	№ п/п
	Наименование работ, услуг, материалов
	Единица измерения
	Количество
	Примечание 

	
	Раздел 1. Подпорная стена
	
	
	

	1
	Кладка стен из бутового камня без облицовки с применением мастики горячей: при высоте этажа до 4 м
	м3
	38,9025
	

	2
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3
	маш.-ч
	16
	

	3
	Разборка: бутовых фундаментов
	м3
	13,965
	

	4
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	6,78
	

	5
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	7,797
	

	6
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из профилированной мембраны
	1000 м2
	0,03724
	

	7
	Мембрана защитная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД), толщина полотна 0,8 мм, высота выступов 8,5 мм, предел прочности на сжатие 550 кН/м2, масса 800 г/м2
	м2
	42,3299632
	

	8
	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 120 мм, толщина 3 мм
	м
	50
	

	9
	Устройство ленточных фундаментов: бутобетонных
	100 м3
	0,09975
	

	10
	Камень бутовый М 800, размер от 150 до 500 мм
	м3
	4,389
	

	11
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	7,08225
	

	12
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	0,225
	

	13
	Кладка стен из бутового камня без облицовки с применением мастики горячей: при высоте этажа до 4 м
	м3
	45,486
	

	14
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3
	маш.-ч
	32
	

	15
	Камень бутовый М 1400, размер от 70 до 1000 мм
	м3
	23,42529
	

	16
	Камень бутовый М 1400, размер от 70 до 1000 мм (материал заказчика)
	м3
	16,94079
	

	17
	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150
	м3
	16,82982
	

	18
	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 150 мм
	100 м2
	0,4323
	

	19
	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150
	м3
	1,68597
	

	20
	Камень бутовый М 1400, размер от 70 до 1000 мм (материал заказчика)
	м3
	6,4845
	

	21
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	100 м2
	0,0798
	

	22
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01
	100 м2
	0,0798
	

	23
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6
	м3
	0,488376
	

	24
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0,02128
	

	25
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0,1064
	

	26
	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий
	м3
	1,1704
	

	27
	Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных диаметром: до 150 мм
	км
	0,014
	

	28
	Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр условного прохода 150 мм
	м
	14
	

	29
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов: неподтопляемой
	1000 м2
	0,00532
	

	30
	Геотекстиль нетканый из полиэтиленового и полипропиленового волокна, термоскрепленный, поверхностная плотность 160 г/м2
	10 м2
	0,532
	

	31
	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм
	км
	0,0072
	

	32
	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм
	м
	7,2576
	

	
	Раздел 2. Вывоз мусора
	
	
	

	33
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	79,32775
	

	34
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	79,32775
	

	35
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км
	1т груза
	79,32775
	




Председатель комиссии:  главный инженер___  			______________Сагоян С.А.
                                                             	(должность)	
 Члены комиссии:              инженер - строитель   			______________Исакова Е.С.
                                                             	(должность)	
                                                инженер ТВ и КХ __   			______________Михальский Ю.В.
                                                             	                         (должность)	

