«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГМУ «Санаторий «Белоруссия»

_________________ Филон А.М.

«____» _______________ 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

по объекту

«Текущий ремонт подпорной стены у корп.1 ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2»

___ ___________2026г.                                                     	                                    	      пгт. Кореиз

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «28» _января 2025г. №_13__ в составе:

Председатель: Сагоян С.А. – главный инженер,

Члены комиссии:

Исакова Е.С. –  инженер-строитель,

Михальский Ю.В. – инженер ТВ и КХ,

составили настоящий Акт для определения перечня работ по ремонту подпорной стены у корп.1 (западная сторона) ГМУ «Санаторий «Белоруссия». При осмотре подпорной стены выявлены многочисленные повреждения бутовой кладки стены, в которой наблюдаются разрушения и выбоины, образовавшиеся в результате многолетней эксплуатации, в следствии оседания грунта и его подтопления водой.

Выводы комиссии:

По мнению комиссии, для устранения выявленных дефектов и улучшения эстетического вида участков подпорной стены, предотвращения ее дальнейшего разрушения, для безопасного и удобного перемещения гостей санатория, необходимо выполнить текущий ремонт подпорной стены с восстановлением ее лицевой поверхности и отводом поверхностных ливневых вод.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

_____________________________________________________________________________________

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

______согласно сметного расчета________________________________________________________

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: _____________________

Дата начала разработки сметной документации ________февраль 2026 _____________________________________________________________________________________

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____________________________________________________________________________________

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ ________________________________________________________________

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ:

| № п/п | Наименование работ, услуг, материалов | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Подпорная стена |  |  |  |
| 1 | Кладка стен из бутового камня без облицовки с применением мастики горячей: при высоте этажа до 4 м | м3 | 38,9025 |  |
| 2 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 | маш.-ч | 16 |  |
| 3 | Разборка: бутовых фундаментов | м3 | 13,965 |  |
| 4 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 6,78 |  |
| 5 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 7,797 |  |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из профилированной мембраны | 1000 м2 | 0,03724 |  |
| 7 | Мембрана защитная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД), толщина полотна 0,8 мм, высота выступов 8,5 мм, предел прочности на сжатие 550 кН/м2, масса 800 г/м2 | м2 | 42,3299632 |  |
| 8 | Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 120 мм, толщина 3 мм | м | 50 |  |
| 9 | Устройство ленточных фундаментов: бутобетонных | 100 м3 | 0,09975 |  |
| 10 | Камень бутовый М 800, размер от 150 до 500 мм | м3 | 4,389 |  |
| 11 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 7,08225 |  |
| 12 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,225 |  |
| 13 | Кладка стен из бутового камня без облицовки с применением мастики горячей: при высоте этажа до 4 м | м3 | 45,486 |  |
| 14 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 | маш.-ч | 32 |  |
| 15 | Камень бутовый М 1400, размер от 70 до 1000 мм | м3 | 23,42529 |  |
| 16 | Камень бутовый М 1400, размер от 70 до 1000 мм (материал заказчика) | м3 | 16,94079 |  |
| 17 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150 | м3 | 16,82982 |  |
| 18 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 150 мм | 100 м2 | 0,4323 |  |
| 19 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150 | м3 | 1,68597 |  |
| 20 | Камень бутовый М 1400, размер от 70 до 1000 мм (материал заказчика) | м3 | 6,4845 |  |
| 21 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0798 |  |
| 22 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 | 100 м2 | 0,0798 |  |
| 23 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 0,488376 |  |
| 24 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,02128 |  |
| 25 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0,1064 |  |
| 26 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 1,1704 |  |
| 27 | Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных диаметром: до 150 мм | км | 0,014 |  |
| 28 | Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр условного прохода 150 мм | м | 14 |  |
| 29 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов: неподтопляемой | 1000 м2 | 0,00532 |  |
| 30 | Геотекстиль нетканый из полиэтиленового и полипропиленового волокна, термоскрепленный, поверхностная плотность 160 г/м2 | 10 м2 | 0,532 |  |
| 31 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм | км | 0,0072 |  |
| 32 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм | м | 7,2576 |  |
|  | Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |
| 33 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 79,32775 |  |
| 34 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 79,32775 |  |
| 35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км | 1т груза | 79,32775 |  |

Председатель комиссии:  главный инженер___  			______________Сагоян С.А.

(должность)

Члены комиссии:              инженер - строитель   			______________Исакова Е.С.

(должность)

инженер ТВ и КХ __   			______________Михальский Ю.В.

(должность)