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       «УТВЕРЖДАЮ»
                              Директор
                              ГМУ «Санаторий «Белоруссия»
_________________ Филон А.М. 
                               «____» _______________ 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
по объекту
«Текущий ремонт участков наружной лестницы и тротуара у корпуса №1 ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2»

___ ___________2026г.                                                     	                                    	      пгт. Кореиз

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «28» _января 2025г. №_13__ в составе:
Председатель: Сагоян С.А. – главный инженер, 
Члены комиссии:    
                          Исакова Е.С. –  инженер-строитель,
                          Михальский Ю.В. – инженер ТВ и КХ, 
составили настоящий Акт для определения перечня работ по ремонту участков наружной лестницы и тротуара у корпуса №1 ГМУ «Санаторий «Белоруссия». При осмотре указанных участков наружной лестницы и тротуара выявлены многочисленные повреждения поверхности в бетонных плитах, наблюдаются сколы/трещины, выбоины, образовавшиеся в результате многолетней эксплуатации, а также имеются поврежденные участков стенок клумбы, расположенной возле лестницы.
Выводы комиссии:
По мнению комиссии, для устранения выявленных дефектов, безопасного и удобного перемещения гостей санатория и улучшения эстетического вида участков наружной лестницы и тротуара, необходимо выполнить их текущий ремонт с заменых тротуарных плит и обновлением ограждения вдоль наружной лестницы.
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:
__________________---________________________________________________________________
			(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
______согласно сметного расчета________________________________________________________
			(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: _____________________
Дата начала разработки сметной документации ________сентябрь 2026 _____________________________________________________________________________________
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____________________________________________________________________________________
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ ________________________________________________________________
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ:
	№ п/п
	Наименование работ, услуг, материалов
	Единица измерения
	Количество
	Примечание 

	
	Раздел 1. Демонтажные работы
	
	
	

	1
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м (с сохранением)
	100 м
	0,453
	

	2
	Разборка: бутовых фундаментов (прим. валунов)
	м3
	2,5
	

	3
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,315
	

	4
	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании
	100 м ступеней
	0,24
	

	5
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабельм (прим. 13,8 м2 - с сохранением для последующей укладки)
	100 м2
	0,684
	

	6
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3
	0,0819
	

	7
	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (дугообразная подпорная стена)
	м3
	1,5
	

	
	Раздел 2. Устройство покрытия из плитки
	
	
	

	8
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,0546
	

	9
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	5,46
	

	10
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм
	м3
	5,46
	

	11
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,0273
	

	12
	Песок природный для строительных работ I класс, крупный
	м3
	2,8665
	

	13
	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением
	100 м2
	0,684
	

	14
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100)
	т
	3,70386
	

	15
	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий
	м3
	0,36936
	

	16
	Плитка тротуарная Старый город Б.1.П.6.
	м2
	55,69
	

	17
	Плитка тротуарная Б.1.П.6.
	м2
	13,8
	

	18
	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой
	м реза
	15
	

	19
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,32
	

	20
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4
	м3
	1,888
	

	21
	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000х200х80 мм, цветные на сером цементе
	шт
	32
	

	
	Раздел 3. Лестничные ступени
	
	
	

	22
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,001
	

	23
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
	100 м3
	0,02
	

	24
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	0,5
	

	25
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм
	м3
	0,5
	

	26
	Устройство: бетонных ступеней
	м3
	0,568
	

	27
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6
	м3
	0,57936
	

	28
	Ремонт ступеней: бетонных
	100 шт
	0,05
	

	29
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4
	м3
	0,014
	

	30
	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением
	100 м2
	0,405
	

	31
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100)
	т
	3,70386
	

	32
	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий
	м3
	0,36936
	

	33
	Плитка тротуарная Старый город Б.1.П.6.
	м2
	41,31
	

	34
	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой
	м реза
	16
	

	35
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	1,295
	

	36
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4
	м3
	7,6405
	

	37
	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000х200х80 мм, цветные на сером цементе
	шт
	130
	

	38
	Ремонт металлических ограждений: мелкий
	м2
	24,915
	

	39
	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород (прим. поручень стальной)
	100 м
	[bookmark: _GoBack]0,453
	

	40
	Ограждение лестничное и поручень стальной хромированный (раннее демонтированный)
	комплект
	1
	

	
	Раздел 4. Вывоз мусора
	
	
	

	41
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	20,207
	

	42
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км
	1т груза
	20,207
	



Председатель комиссии:  главный инженер___  			______________Сагоян С.А.
                                                             	(должность)	
 Члены комиссии:              инженер - строитель   			______________Исакова Е.С.
                                                             	(должность)	
                                                инженер ТВ и КХ __   			______________Михальский Ю.В.
                                                             	                         (должность)	

